医用被服采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人服(上衣） | S-3XL | 700 | 件 |
| 2 | 病人服（裤子） | S-3XL | 700 | 件 |
| 3 | 病服裙 | L-XL | 82 | 件 |
| 4 | 婴儿服（和尚袍） | 均码 | 36 | 件 |
| 5 | 护士服夏装（裤子） | S-3XL | 144 | 件 |
| 6 | 护士服夏装（短袖上衣） | S-3XL | 72 | 件 |
| 7 | 护士服冬装（长袖上衣） | S-3XL | 72 | 件 |
| 8 | 导诊科护士服 | S-3XL | 72 | 件 |
| 9 | 护士毛衣 | S-3XL | 36 | 件 |
| 10 | 医生服（夏季） | S-3XL | 363 | 件 |
| 11 | 医生服（冬季） | S-3XL | 144 | 件 |
| 12 | 手术衣 | S-3XL | 25 | 件 |
| 13 | VIP哺乳服 | S-3XL | 72 | 件 |
| 14 | 长袖外套 | S-3XL | 144 | 件 |
| 15 | VIP定制洗手衣 | S-3XL | 72 | 件 |
| 16 | 洗手衣（夏装） | S-3XL | 266 | 件 |
| 17 | 洗手衣（冬装） | S-3XL | 144 | 套 |
| 18 | 羽绒马甲 | S-6XL | 25 | 件 |
| 19 | 儿童康复科工作服 | S-3XL | 72 | 件 |
| 20 | 饭堂员工衬衣（夏装） | S-3XL | 43 | 件 |
| 21 | 手提双层资料袋 | 定制 | 3500 | 个 |
| 22 | 床罩 | 定制 | 300 | 床 |
| 23 | 手术床罩 | 定制 | 144 | 床 |
| 24 | 分娩床床罩 | 定制 | 80 | 床 |
| 25 | 婴儿床罩 | 定制 | 36 | 床 |
| 26 | 新生儿温箱遮光罩 | 定制 | 72 | 床 |
| 27 | 新生儿小床罩 | 定制 | 14 | 床 |
| 28 | 胶单 | 定制 | 72 | 件 |
| 29 | 温箱垫套 | 定制 | 72 | 张 |
| 30 | 水洗被芯 | 定制 | 14 | 床 |
| 31 | 被芯 | 定制 | 36 | 床 |
| 32 | 枕套 | 定制 | 432 | 件 |
| 33 | 被套 | 定制 | 511 | 件 |
| 34 | 床单 | 定制 | 144 | 床 |
| 35 | 婴儿床套（保暖台全包） | 定制 | 94 | 张 |
| 36 | 新生儿小棉被 | 定制 | 36 | 床 |
| 37 | 鸟巢垫 | 定制 | 72 | 床 |
| 38 | 大毛巾 | 定制 | 216 | 张 |
| 39 | 孔巾（绿色） | 定制 | 57 | 张 |
| 40 | 双层孔巾 | 定制 | 57 | 张 |
| 41 | 双层大毛巾 | 定制 | 36 | 张 |
| 42 | 中单 | 定制 | 22 | 张 |
| 43 | 洞巾 | 定制 | 36 | 张 |
| 44 | 方巾 | 定制 | 18 | 张 |
| 45 | 铺巾 | 定制 | 28 | 张 |
| 46 | 绿色治疗巾 | 定制 | 22 | 张 |
| 47 | 棉条（纯棉充棉棒） | 定制 | 75 | 条 |
| 48 | 妇检床脚套（粉色纯棉） | 定制 | 10 | 只 |
| 49 | 参观衣 | 均码 | 22 | 件 |
| 50 | RFID标签 | 定制 | 10127 | 枚 |

医用被服采购项目主要技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人服(上衣） | 上衣 - 1、以下项目应符合FZ/T81007-2022行业标准。 1.1外观质量； 1.2水洗尺寸变化率； 1.3洗涤干燥后外观； 1.4耐光色牢度：优等品标准。 1.5耐水色牢度：优等品标准。 1.6耐汗渍色牢度：优等品标准。 1.7耐干摩擦色牢度：优等品标准； 1.8耐湿摩擦色牢度：优等品标准； 1.9耐皂洗色牢度：优等品标准。 裤子 ▲2.基本技术标准： - 2.1纤维含量：（67%聚酯+33%棉）±5%； - 2.2织物密度（根/10cm）：经密500-600纬密260-300； - 2.3纱线线密度：经纱15-20tex纬纱15-20tex； - 2.4单位面积质量（g/㎡）：160-180。 2.5甲醛含量：未检出； 2.6PH值：4.0-7.5； 2.7异味：无； 2.8可分解致癌芳香胺染料：禁用； 2.9静电压半衰期：符合GB/T12703.1-2021静电优异性能标准。 2.10接触凉感系数（qmx/[J/(cm²·s)）：符合GB/T35263-2017标准，具有接触瞬间凉感性能≥0.2。 - ▲3、以下项目应符合GB/T18885-2020标准（直接接触皮肤用品标准或以上标准）： - 3.1可萃取重金属； - 3.2杀虫剂总量（须呈现77种杀虫剂检测结果表）； - 3.3致癌染料； - 3.4有机锡化合物； - 3.5氯化苯酚； - 3.6邻苯基苯酚； - 3.7致敏染料； 3.8邻苯二甲酸酯总量； 3.9富马酸二甲酯； 3.10残余表面活性剂、润湿剂； 3.11总铅和总镉。 |
| 2 | 病人服（裤子） |  |
| 3 | 病服裙 |  |
| 4 | 婴儿服（和尚袍） | - 1、基本技术标准： - 1.1纤维含量：78%棉+22%聚酯纤维（±3%）； - 1.2织物密度（根/10cm）：经密445-449纬密200-205； - 1.3纱线线密度：经纱26-28tex纬纱25-27tex； - 1.4单位面积质量（g/㎡）：185-191； 1.5厚度（mm）:0.58±0.02； 1.6透气率（mm/s）：190±5； 1.7甲醛含量（mg/kg）：未检出； 1.8PH值：4.0-7.5； 1.9异味：无异味； 1.10可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:未检出。 1.11、色牢度：耐水洗变色、沾色≥4级，耐酸汗渍变色、沾色≥4级，耐碱汗渍变色、沾色≥4级，耐干摩擦沾色≥4级，耐湿摩擦沾色≥4级，耐皂洗变色、沾色≥4级，耐热压（潮压变色、潮压沾色）≥4级，染料迁移性能沾色≥4级，耐唾液变色沾色≥4级，耐氯化水变色≥4级，耐贮存变色、沾色≥4级，酚黄变变色≥4级。 - 2、以下项目应符合GB/T18885-2020标准（直接接触皮肤用品标准或以上标准）： - 2.1可萃取重金属； - 2.2致癌染料（mg/kg)； - 2.3致敏染料(mg/kg)； - 2.4杀虫剂总量(mg/kg)； - 2.5氯化苯和氯化钾苯总量； - 2.6富马酸二甲酯（mg/kg）； - 2.7含氯苯酚（mg/kg）。 - 3、其它重要技术标准： - 3.1远红外发射率：≥0.9； - 3.2远红外辐射温升（℃）：≥1.4； - 3.3易去污性（级）：≥4； - 3.4防螨驱避率（%）：≥80； 3.5防螨驱避率（%）：水洗50次检测≥85。 |
| 5 | 护士服夏装（裤子） | 上衣： - 1、基本技术标准： - 1.1纤维含量：（86%聚酯+14%棉）±5%； - 1.2织物密度（根/10cm）：经密410-430根/10cm，纬密260-280根/10cm； - 1.3纱线线密度：经纱：16-19tex；纬纱：12-15tex×2； - 1.4单位面积质量（g/㎡）：155-165g； 1.5厚度(mm):0.38-0.41。 1.6甲醛含量：未检出； 1.7PH值：4.0-7.5； 1.8异味：无； 1.9可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - ▲2、以下项目应符合GB/T18885-2020标准（直接接触皮肤用品标准或以上标准）： - 2.1可萃取重金属； - 2.2杀虫剂总量（须呈现77种杀虫剂检测结果表）； - 2.3致癌染料； - 2.4有机锡化合物； - 2.5含氯苯酚（须呈现19种氯苯酚检测结果表）； - 2.6邻苯基苯酚； - 2.7致敏染料； 2.8残余表面活性剂、润湿剂； 2.9富马酸二甲酯。 - ▲3、以下项目应符合FZ/T81007-2022行业标准。 3.1外观质量； 3.2水洗尺寸变化率； 3.3洗涤干燥后外观（水洗）； 3.4耐光色牢度（级）； 3.5耐汗渍色牢度（级）； 3.6耐水色牢度（级）； 3.7耐干摩擦色牢度（级）； 3.8耐湿摩擦色牢度（级）； 3.9耐皂洗色牢度（级）； 3.10耐干洗色牢度。 裤子： - ▲4、基本技术要求： - 4.1纤维含量：（86%聚酯+14%棉）±5%； - 4.2织物密度（根/10cm）：经密410-430根/10cm，纬密260-280根/10cm； - 4.3纱线线密度：经纱：15-19tex；纬纱：12-15tex×2； - 4.4单位面积质量（g/㎡）：155-165g； 4.5厚度(mm):0.35-0.41。 4.6静电压半衰期(HDT)/s：洗前：峰值电压(kV)≤2、半衰期(s)：≤2;方法标准GB/T12703.1-2021； 4.7断裂强力（N）：经向≥900，纬向≥900，考核标准GB/T3923.1-2013; 4.8远红外性能 ：远红外发射率≥0.90、且远红外辐射温升≥2.0℃；方法标准GB/T30127-2013； 4.9接触瞬间凉感性能接触凉感系数qmax[J/(cm²•s)]：△T=15℃时：具有接触瞬间凉感性能：qmax≥0.20；方法标准GB/T35263-2017。 |
| 6 | 护士服夏装（短袖上衣） |  |
| 7 | 护士服冬装（长袖上衣） |  |
| 8 | 导诊科护士服 |  |
| 9 | 护士毛衣 | 1、基本技术标准： 1.1面料成分：混纺（羊毛+腈纶+锦纶）。 2、基本安全标准： 2.1可分解致癌芳香胺染料：未检出。 2.2甲醛含量：未检出。 - 2.3PH值：4.0-7.5。 2.4异味：无。 |
| 10 | 医生服（夏季） | ▲1、基本技术标准： 1.1纤维含量(%)：93%聚酯纤维（含复合纤维）+7%棉（均可±5%），检测依据：FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007，GB/T 2910.11-2009； 1.2线密度：经纱1：＜18tex、经纱2：＜15tex×2，纬纱：＜18tex，检测依据：GB/T 29256.5-2012； 1.3单位面积质量(g/㎡)：＞220，检测依据：GB/T 4669-2008； 1.4密度：经向(根/10cm)：＞660、纬向(根/10cm)：＞400，检测依据：GB/T 4668-1995； 1.5以下项目应符合FZ/T81007-2022行业标准： 1.5.1外观质量； 1.5.2水洗尺寸变化率； 1.5.3洗涤干燥后外观（水洗）； 1.5.4缝子纰裂程度； 1.5.5撕破强力； 1.6以下项目须符合FZ/T81007-2022优等品标准： 1.6.1耐光色牢度； 1.6.2耐汗渍色牢度； 1.6.3耐干摩擦色牢度； 1.6.4耐湿摩擦色牢度； 1.6.5耐皂洗色牢度； 1.6.6耐水色牢度； 1.6.7起球。 ▲2、以下对人体有害物质符合GB/T18885-2020生态纺织品标准（直接接触皮肤类或更优标准）： 2.1可萃取重金属； 2.2杀虫剂总量（须呈现77种杀虫剂检测结果表）； 2.3致癌染料； 2.4致敏染料。 注：1、以上1-2项的技术指标需投标人同时提供： （1）提供检验机构在CMA资质认定范围内出具的检验报告。（同一项货物的所有须检测的参数，须体现在同一份检测报告中；同一个检测报告编号只能在一个产品中使用，如用在多个产品检测报告无效）。 （2）投标人提供的检验报告如超出了签发该检验报告机构CMA认定资质而需要分包给其它具有CMA资质的检验机构检测的，需在所提供的检测报告上明确分包单位，并提供分包检验机构具有该项目CMA的认定资质在市场监督管理局官网查询截图，同时须提供分包单位出具的带有CMA标志的检验报告，未按要求提供不予得分，原件备查。 （3）提供检测报告（包括分包单位出具的检验报告）在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）及检测机构合法官网的查询截图（检测机构官网须为合法备案的网站，网站上标注的备案号须为出具检验报告的检测机构所备案登记，检测机构官网查询截图应体现检测报告的全部检测内容或检测报告电子文件），同时提供在工业和信息化部政务服务平台检测机构备案号查询截图，截图上的网站需与检测报告查询网站一致，未按要求提供或不符合不予得分。 2、投标人提供的检验报告如是检验机构超CMA认定资质出具的，则视为虚假检验报告，将上报政府采购监督机构进行查处。 |
| 11 | 医生服（冬季） |  |
| 12 | 手术衣 | 1、基本安全标准： 1.1甲醛含量:未检出； 1.2异味：无； 1.3可分解致癌芳香胺染料：未检出； 1.4耐唾液色牢度：变色、沾色≥4级。 - 2、基本技术标准： - 2.1纤维含量：100%棉； - 2.2织物密度（根/10cm）：经密450-480根/10cm，纬密200-240根/10cm； - 2.3纱线线密度：经纱：25-30tex；纬纱：25-30tex； - 2.4面积质量（g/㎡）：180-210g/㎡。 - 3、外观质量及物理性能标准：符合FZ/T81007-2022标准。 3.1耐水色牢度：符合优等品标准； 3.2耐汗渍色牢度：符合优等品标准； 3.3耐干摩擦色牢度：符合优等品标准； 3.4耐湿摩擦色牢度：符合优等品标准； 3.4耐皂洗色牢度：符合优等品标准； 3.7耐干洗色牢度：变色、沾色≥4级； 3.8起球：≥3-4级； 3.9缝子纰裂程度：符合FZ/T81007-2022标准，袖窿缝≤0.6cm、摆缝≤0.6cm； - 4、生态纺织品（环保性能）标准：符合GB/T18885-2020直接接触皮肤用品标准。 - 4.1可萃取重金属（mg/kg）：符合直接接触皮肤用品标准； - 4.2邻苯二甲酸酯（%）：未检出； - 4.3重金属总量（mg/kg）铅、镉：未检出。 - 5、影响使用的技术标准： 5.1耐磨性能（次）：符合GB/T21196.2-2007标准，不低于20000次。 - 5.2染料迁移性能：符合GB/T21294-2014附录A中沾醋纤、棉、锦纶、聚酯、腈纶、羊毛≥4级。 5.3断裂强力（N）：符合GB/T21295-2014标准，经向≥800、纬向≥400。 5.4耐热压色牢度：符合GB/T21295-2014中变色、沾色≥4级标准。 5.5耐次氯酸盐漂白色牢度（级）变色：≥4级，考核标准GB/T7069-1997。 |
| 13 | VIP哺乳服 | - 1、基本技术标准： 1.1面布：100%棉； 1.2起球（级）：≥4， 1.3色牢度：耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度≥4级，耐唾液色牢度≥4级。 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
| 14 | 长袖外套 | 1、基本安全标准： 1.1甲醛含量：未检出； 1.2PH值：4.0-7.5； 1.3异味：无； 1.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 2、基本技术标准： 2.1成分：（65%聚酯+35%棉）±5%； 2.2织物密度（根/10cm）：经密550-600根/10cm，纬密300-320根/10cm； 3、以下项目应符合FZ/T81007-2022标准。 3.1 以下项目应符合 FZ/T81007-2022标准： 3.1.1外观质量； 3.1.2水洗尺寸变化率； 3.1.3洗涤干燥后外观（水洗）； 3.1.4起球； 3.1.5缝子纰裂程度； 3.1.6裤后裆缝接缝强力； 3.1.7撕破强力。 |
| 15 | VIP定制洗手衣 | - 上衣： - 1、基本技术标准： - 1.1纤维含量：（63%聚酯+37%棉）±5%； - 1.2织物密度（根/10cm）：经密600-630根/10cm，纬密300-330根/10cm； - 1.3纱线线密度：经纱：18-19tex；纬纱：20-24tex； - 1.4单位面积质量（g/㎡）：170-190g。 1.5甲醛含量：未检出； 1.6PH值：4.0-7.5； 1.7异味：无； 1.8可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - ▲2、以下项目应符合GB/T18885-2020标准（直接接触皮肤用品标准或以上标准）： - 2.1可萃取重金属； - 2.2杀虫剂总量（须呈现77种杀虫剂检测结果表）； - 2.3致癌染料； - 2.4有机锡化合物； - 2.5氯化苯酚； 2.6残余表面活性剂、润湿剂； 2.7富马酸二甲酯； 2.8重金属总量； 2.9致敏染料。 裤子： - ▲3、基本技术要求： - 3.1纤维含量：（63%聚酯+37%棉）±5%； - 3.2织物密度（根/10cm）：经密600-630根/10cm，纬密300-330根/10cm； - 3.3纱线线密度：经纱：18-19tex；纬纱：20-24tex； - 3.4单位面积质量（g/㎡）：170-190g。 - 3.5以下项目应符合FZ/T81007-2022标准： 3.5.1外观质量； 3.5.2水洗尺寸变化率； 3.5.3洗涤干燥后外观（水洗） 3.5.4缝子纰裂程度； 3.5.5裤后裆缝接缝强力。 3.6远红外性能 ：远红外发射率≥0.90、且远红外辐射温升≥2.0℃；方法标准GB/T30127-2013； 3.7接触瞬间凉感性能接触凉感系数qmax[J/(cm²•s)]：△T=15℃时：具有接触瞬间凉感性能：qmax≥0.20；方法标准GB/T35263-2017。 |
| 16 | 洗手衣（夏装） |  |
| 17 | 洗手衣（冬装） |  |
| 18 | 羽绒马甲 | 1、面料材质要求：100%聚酯纤维。 2、里料成分：100%聚酯纤维。 3、填充物：90%以上鸭绒。 4、甲醛含量符合GB18401-2010 B类产品标准。 5、PH值符合GB18401-2010 B类产品标准。 |
| 19 | 儿童康复科工作服 | 1、基本安全标准： 1.1甲醛含量：未检出； 1.2PH值：4.0-7.5； 1.3异味：无； 1.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 2、基本技术标准： - 2.1成分：（65%聚酯+35%棉）±5%； - 2.2织物密度（根/10cm）：经密550-600根/10cm，纬密300-320根/10cm； - 3、以下项目应符合FZ/T81007-2022标准。 3.1 以下项目应符合 FZ/T81007-2022标准： 3.1.1外观质量； 3.1.2水洗尺寸变化率； 3.1.3洗涤干燥后外观（水洗）； 3.1.4起球； 3.1.5缝子纰裂程度； 3.1.6裤后裆缝接缝强力； 3.1.7撕破强力。 |
| 20 | 饭堂员工衬衣（夏装） | 1.面料成分：60%棉+40聚酯纤维； 2.色牢度（级）≥4。 3.安全性能：甲醛含量（mg/kg）：≤20，PH值：4.0-7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料：禁用（限量值≤20mg/kg）。 |
| 21 | 手提双层资料袋 | 材质采用牛津布，具有双层拉链式。结实耐用， 能容纳A4大小文件。 |
| 22 | 床罩 | 1、基本技术标准： 1.1面料成分：100%棉。 2、基本安全标准： 2.1可分解致癌芳香胺染料：未检出。 2.2甲醛含量：未检出。 - 2.3PH值：4.0-7.5。 2.4异味：无。 |
| 23 | 手术床罩 |  |
| 24 | 分娩床床罩 |  |
| 25 | 婴儿床罩 |  |
| 26 | 新生儿温箱遮光罩 |  |
| 27 | 新生儿小床罩 |  |
| 28 | 胶单 | 1、防水透气膜；表面吸湿，背面防水,耐磨。 2、面料柔软舒适；可防止因血液、体液、酒精等渗透而污染床垫；耐洗耐磨耐用。 |
| 29 | 温箱垫套 | 1、成分：100%聚酯纤维。 2、面料甲醛含量符合GB18401-2010 A类产品标准。 3、面料PH值符合GB18401-2010 A类产品标准。 4、可分解致癌芳香胺染料符合禁用标准。 5、起毛起球≥3级。 |
| 30 | 水洗被芯 | 1、面布：聚酯纤维。 2、填充物：聚酯纤维。 3、安全标准：、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范B类）。 |
| 31 | 被芯 |  |
| 32 | 枕套 | - 1、基本技术标准： - 1.1纤维含量：100%棉； - 1.2甲醛含量：未检出； 1.4PH值：4.0-7.5； 1.5异味：无； 1.6可分解致癌芳香胺染料：未检出。 - 外观（工艺）质量：长宽不齐、纬斜、花斜、色花、色差、外观疵点；缝迹质量、缝纫质量；符合GB/T22796-2021合格品标准； - 色牢度：耐光色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度符合GB/T22796-2021优等品标准； 4、断裂强力：符合GB/T22796-2021优等品标准。 |
| 33 | 被套 |  |
| 34 | 床单 |  |
| 35 | 婴儿床套（保暖台全包） |  |
| 36 | 新生儿小棉被 | 1、面布：聚酯纤维。 2、填充物：聚酯纤维。 3、安全标准：、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合GB18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规范A类）。 |
| 37 | 鸟巢垫 | 1、面料成分：纬编针织纯棉面料，100%棉印花针织布。 2、面料环保活性印染，耐高温洗涤180度以上。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、PH值符合国家纺织产品基本安全技术规范《GB18401-2010》A类要求。 |
| 38 | 大毛巾 | 1.纤维含量：棉100%。 2.安全性能：甲醛含量（mg/kg）：≤20，PH值：4.0-7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料：禁用（限量值≤20mg/kg）。 3.起球（级）：≥4，符合FZ/T73020-2019优等品标准。检测标准GB/T4802.1-2008。 4.顶破强力（N）：符合FZ/T73020-2019标准≥1000。检测标准GB/T19976-2005。 5.水洗尺寸变化率/干系尺寸变化率（%）：符合FZ/T73020-2019优等品标准。检测标准GB/T8629-2017。 6.色牢度：耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度≥4级，耐唾液色牢度≥4级。 |
| 39 | 孔巾（绿色） |  |
| 40 | 双层孔巾 |  |
| 41 | 双层大毛巾 |  |
| 42 | 中单 |  |
| 43 | 洞巾 |  |
| 44 | 方巾 |  |
| 45 | 铺巾 |  |
| 46 | 绿色治疗巾 |  |
| 47 | 棉条（纯棉充棉棒） | 100%针织纯棉，厚度适中，透气性好，弹力强。 |
| 48 | 妇检床脚套（粉色纯棉） | 1、面料材质要求：100%棉。 2、纱线线密度：经纱≤15tex45s，纬纱≤15tex45s。 3、织物密度（根/10cm）：经密≥550，纬密≥300。 4、单位面积质量（g/㎡）：205-210；水洗尺寸变化率（%）：经向0（±2.5），纬向0（±1）。 5、色牢度（级）：耐次氯酸盐漂白变色：≥4；（6）甲醛含量（mg/kg）：≤75。 6、起毛起球（级）：≥4。 7、甲醛含量符合GB18401-2010 B类产品标准。 8、PH值符合GB18401-2010 B类产品标准。 9、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010禁用标准。 |
| 49 | 参观衣 | 1、精梳双面斜卡面料。 2、面料成分65%聚酯纤维 35%棉(±2%），检测依据：GB/T2910-2009。 3、纱线密度：经纱45.2s/2 纬纱21.6s(±1）,检测依据：GB/T29256.5-2012。 4、甲醛含量（mg/kg）≤75 符合GB18401-2010 B类产品标准，检测依据：GB/T2912.1-2009。 5、PH值 符合GB18401-2010 B类产品标准4.0~8.5，检测依据：GB/T2912.1-2009。 6、面料检测无异味，检测依据GB 18401-2010。 7、可分解致癌芳香胺染料，禁用（限量值≤20㎎/㎏），检测依据：B/T17592-2011。 |
| 50 | RFID标签 | 要求为通用版本，可以被通用的 RFID 智能医疗工作台、RFID 手持机识别。 1、标签材质：50%棉+50%涤纶（均可±5）。 2、标签寿命：≥100 次洗涤次数或使用 2 年周期。 3、耐高温洗涤、烘干熨烫。 |